Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

# Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: продукция производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется в качестве твердого припоя в процессе пайки металлических комплектующих к керамической плате в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

  - По физико-химическим показателям лента плющеная из сплава марки ПСр72 должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 48-1-384-90, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Лента плющеная из сплава марки ПСр72 |
| - Внешний вид ленты | Поверхность ленты должна быть чистой, без плен, трещин, расслоений, пузырей, посторонних включений, выводящих при контрольной зачистке за предельное отклонение по толщине. След мерительного инструмента браковочным признаком не является |
| - Толщина ленты, мм | 0,10±0,01 0,060±0,006 0,080±0,008 |
| - Ширина ленты, мм | 1,0±0,1 0,80±0,08 0,60±0,06 |
| - Химический состав ленты, % масс. |  |
| Серебро (Ag) | 71,5-72,5 |
| Медь (Cu) | остальное |
| Цинк (Zn), не более | 0,007 |
| - Примеси, % |  |
| Свинец (Pb), не более | 0,005 |
| Железо (Fe), не более | 0,10 |
| Висмут (Bi), не более | 0,005 |
| Суммарное содержание примесей | 0,10 |
| - Состояние ленты | Ленту поставляют в неотожженном состоянии |

4.2 По физико-химическим показателям фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,06×100 Р должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 117-1-761-98, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,06×100 Р |
| - Толщина, мм | 0,06-0,01 |
| - Ширина, мм | 100±10 |
| - Длина, мм | 1500, не менее |
| - Форма поставки | Рулон |
| - Состояние поставки | Твердое (неотожженное) |
| - Химический состав, % масс. |  |
| Серебро (Ag) | 71,5-72,5 |
| Медь (Cu) | остальное |
| Цинк (Zn), не более | 0,001 |
| Висмут (Bi), не более | 0,001 |
| Кадмий (Cd), не более | 0,001 |
| Сурьма (Sb), не более | 0,001 |
| Свинец (Pb), не более | 0,001 |
| Мышьяк (As), не более | 0,001 |
| Кремний (Si), не более | 0,003 |
| Магний (Mg), не более | 0,008 |
| Марганец (Mn), не более | 0,003 |
| Фосфор (P), не более | 0,002 |
| Сера (S), не более | 0,0015 |
| - Внешний вид | Поверхность фольги должна быть чистой, без плен, пузырей, трещин и расслоений. На поверхности фольги не допускаются отдельные дефекты (вмятины, царапины, уколы), если они при контрольной зачистке выводят фольгу за предельные отклонения по толщине. Фольга должна быть ровно обрезана. Торцы рулонов должны быть без вмятин и забоин. |

4.3 По физико-химическим показателям фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,04×100 Р должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 117-0714-289-2010, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В 0,04×100 Р |
| - Толщина, мм | 0,04-0,01 |
| - Ширина, мм | 100±10 |
| - Длина, мм | 1500, не менее |
| - Форма поставки | Рулон |
| - Состояние поставки | Твердое (неотожженное) |
| - Химический состав, % масс. |  |
| Серебро (Ag) | 71,5-72,5 |
| Медь (Cu) | остальное |
| Цинк (Zn), не более | 0,001 |
| Висмут (Bi), не более | 0,001 |
| Кадмий (Cd), не более | 0,001 |
| Сурьма (Sb), не более | 0,001 |
| Свинец (Pb), не более | 0,001 |
| Мышьяк (As), не более | 0,001 |
| Кремний (Si), не более | 0,003 |
| Магний (Mg), не более | 0,008 |
| Марганец (Mn), не более | 0,003 |
| Фосфор (P), не более | 0,002 |
| Сера (S), не более | 0,0015 |
| - Внешний вид | Поверхность фольги должна быть чистой, без плен, пузырей, трещин и расслоений. На поверхности фольги допускаются единичные мелкие отверстия, видимые невооруженным глазом против света, при отсутствии их строчечного расположения и местных скоплений. Фольга должна быть ровно обрезана. Торцы рулонов должны быть без вмятин и забоин. |

4.4 По физико-химическим показателям лента ПСр72В 0,1×100 Р должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 117-1-761-98, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Лента ПСр72В 0,1×100 Р |
| - Толщина, мм | 0,1-0,02 |
| - Ширина, мм | 100±10 |
| - Длина, мм | 1500, не менее |
| - Форма поставки | Рулон |
| - Состояние поставки | Твердое (неотожженное) |
| - Химический состав, % масс. |  |
| Серебро (Ag) | 71,5-72,5 |
| Медь (Cu) | остальное |
| Цинк (Zn), не более | 0,001 |
| Висмут (Bi), не более | 0,001 |
| Кадмий (Cd), не более | 0,001 |
| Сурьма (Sb), не более | 0,001 |
| Свинец (Pb), не более | 0,001 |
| Мышьяк (As), не более | 0,001 |
| Кремний (Si), не более | 0,003 |
| Магний (Mg), не более | 0,008 |
| Марганец (Mn), не более | 0,003 |
| Фосфор (P), не более | 0,002 |
| Сера (S), не более | 0,0015 |
| - Внешний вид | Поверхность ленты должна быть чистой, без плен, пузырей, трещин и расслоений. На поверхности ленты не допускаются отдельные дефекты (вмятины, царапины, уколы), если они при контрольной зачистке выводят ленту за предельные отклонения по толщине. Лента должна быть ровно обрезана. Торцы рулонов должны быть без вмятин и забоин. |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – Свидетельство о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и карта постановки на специальный учет.

- Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| п/п | Наименование Товара | Общее количество (ориентировочно), грамм | Кол-во партий, шт | Вес партии (ориентировочно), грамм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента плющеная из сплава марки ПСр72 по ТУ 48-1-384-90 0,060х0,6 | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | Лента плющеная из сплава марки ПСр72 по ТУ 48-1-384-90 0,080х0,6 | 50 000 | 5 | 10 000 |
| 3 | Лента плющеная из сплава марки ПСр72 по ТУ 48-1-384-90 0,080х0,8 | 20 000 | 2 | 10 000 |
| 4 | Лента плющеная из сплава марки ПСр72 по ТУ 48-1-384-90 0,1х1,0 | 20 000 | 2 | 10 000 |
| 5 | Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В по ТУ 117-1-761-98 0,06×100 Р | 600 000 | 6 | 100 000 |
| 6 | Фольга в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В по ТУ 117-0714-289-2010 0,04×100 Р | 20 000 | 2 | 10 000 |
| 7 | Лента ПСр72В 0,1×100 Р ТУ 117-1-761-98 | 10 000 | 1 | 10 000 |

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка партии Товара в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

- Иное, при необходимости:

  - Требование к товару: при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

  - Требования к упаковке Товара:

Ленту поставляют намотанной на металлические катушки плотными рядами без перекручивания и перепутывания витков. Концы ленты должны быть прочно закреплены. На катушку наматывается один отрезок ленты.

Катушки изготавливаются из алюминиевого сплава. Катушки с плющеной лентой заворачивают в папиросную бумагу по ГОСТ 3479 «Бумага папиросная. Технические условия», поролон, укладывают в деревянный ящик так, чтобы исключить возможность перемещения во время транспортирования. Ящик заворачивают в бумагу по ГОСТ 8273 «Бумага оберточная. Технические условия» и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом.

Каждый мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность ленты плющеной при транспортировании и хранении.

Рулоны фольги обертывают бумагой по ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия», поролоном, вновь бумагой и укладывают в деревянные ящики. Свободное пространство в ящике заполняют поролоном и бумагой, чтобы исключить возможность перемещения и повреждения фольги во время транспортирования.

Ящики заворачивают в бумагу и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом. Каждый мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность фольги при транспортировании и хранении.

Рулоны ленты обертывают бумагой по ГОСТ 8273 «Бумага оберточная. Технические условия», поролоном, вновь бумагой и укладывают в деревянные ящики. Свободное пространство в ящике заполняют поролоном и бумагой, чтобы исключить возможность перемещения и повреждения ленты во время транспортирования. Ящики заворачивают в бумагу и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом. Каждый мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность ленты при транспортировании и хранении.

Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

  - Требования к маркировке товара: На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об Товаре: наименование изготовителя, вес лигатурный, процентное содержание драгоценного металла в товаре, марка сплава, вес катушки (для ленты, намотанной на катушку).

  - Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.