Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Поставка полос из псевдосплава МД40-М-0,5×100×90 (кратно 90 мм) ЯеО.021.105ТУ

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: изготовление металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР: по физико-химическим показателям полосы из псевдосплава МД40-М-0,5×100×90 (кратно 90 мм) должны соответствовать требованиям ЯеО.021.105ТУ «Полосы из молибдено-медных сплавов. Технические условия» и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Псевдосплав МД40-М |
| Внешний вид | Поверхность полос не должна иметь расслоений, пузырей-вздутий, пятен загрязнений, сквозных разрывов. Не допускаются раковины-вдавы, вмятины, риски, царапины, наколы-проколы, отпечатки, выводящие полосы за предельные отклонения по толщине. Браковочным признаком не являются темные точки на поверхности полос в количестве не более 3 шт. на участке длиной 100 мм, удаляемые зачисткой |
| Кромка | Обрезная. На кромках не допускаются зазубрины и заусенцы величиной более предельного отклонения по толщине полос. |
| Толщина, мм | 0,50-0,04 |
| Ширина, мм | 100±1,0 |
| Длина, мм | кратно 90 мм |
| Основные компоненты, % |  |
| Молибден | 62,1-64,1 |
| Медь | 35,9-37,9 |
| Сумма примесей | 0,5%, не более |
| Относительная плотность, % | 97,5, не менее |
| Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | 431 (44,0), не менее |
| Относительное удлинение после разрыва, % | 1, не менее |
| Удельное электросопротивление, Ом×м | 4×10-8, не более |
| Серповидность на длине 200 мм, мм | 3,0, не более |
| Неплоскостность | Полосы не должны иметь неплоскостности в виде коробоватости, общей и местной волнистости, не исчезающей при изгибе. |

- Гарантийный срок:

  - Гарантийный срок хранения Товара – 12 месяцев со дня изготовления.

  - Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

- Количество МТР:

  - Полосы из псевдосплава МД40-М-0,5×100×90 (кратно 90 мм) – 4,5 кг.

- Предпочтительный срок поставки МТР: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

- Место поставки МТР: Поставка Товара осуществляется до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

- Требования к упаковке МТР:

  - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар.

  - Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность полос в течение гарантийного срока хранения, в т.ч. при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Для прокладок между полосами должна использоваться водонепроницаемая бумага по ГОСТ 8828 «Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная».

  - Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

  - На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- Иное, при необходимости:

  - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

  - Дата изготовления не ранее 2022 г.