Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: проволока медная марки ПМТ ГОСТ 434-78.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется на участке реставрации стоек в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1. По физико-химическим свойствам медная проволока должна соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 434-78 «Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей. Технические условия» для марки ПМТ, и нормам, приведённым в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 3,0×9,0 мм | 3,15×6,0 мм |
| 1. Внешний вид | На поверхности проволоки не допускаются дефекты, превышающие при контрольной зачистке предельные отклонения размеров. Допускаются местные цвета побежалости и поверхностное потемнение на проволоке в результате окисления и наличие следов технологической смазки на твердой проволоке |  |
| 2. Удельное электрическое сопротивление при температуре 20°C, Ом∙м, | не более 0,01724∙106 |  |
| 3. Расчетное сечение проволоки, мм2 | 26,45 | 18,35 |
| 4. Предельные отклонения размеров, мм: - по меньшей стороне а (толщине) - по большой стороне b (ширине) | 3,0±0,03 9,0±0,07 | 3,15±0,03 6,0±0,05 |
| 5. Номинальные размеры радиусов закругления углов проволоки, мм | 0,8 |  |
| 6. Предельные отклонения радиусов закругления углов проволоки, мм | ±0,20 |  |
| 7. Материал-основа для изготовления медной проволоки | Для изготовления проволоки должны применяться медная катанка, сортовой подкат, прессованная заготовка или слиток, изготовленные по технической документации, утвержденной в установленном порядке, из меди марки M0 по ГОСТ 859-2014. |  |
| 8. Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | не менее 290 (29,6) |  |
| 9. Испытание на изгиб | На поверхности проволоки при изгибе не должны наблюдаться трещины и расслоения |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- гарантийный срок хранения Товара – 6 месяцев с момента изготовления.

- товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| Наименование товара | Единица измерения | Общее количество | Ориентировочное количество партий | Вес каждой партии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока медная ПМТ 3,0х9,0 мм | кг | 500 | 5 | 100 |
| Проволока медная ПМТ 3,15х6,0 мм |  | 500 | 5 | 100 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка партии Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки партии Товара. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- срок действия договора до 31 декабря 2023 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

10. Иное, при необходимости:

10.1. При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке.

10.2. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

10.3. Проволока должна быть намотана в бухты одним отрезком без ослабления, перепутывания и перекручивания витков.

10.4. Бухты проволоки должны быть перевязаны не менее чем в трех местах мягкой проволокой и обернуты упаковочным материалом. Обертка должна быть надежно закреплена.

10.5. Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

10.6. Маркировка проволоки должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».