СТО-ЯЛГК-01.128-2022

+3

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Пенополиуретан листовой ППУ- НО по ТУ 2254-26-32972176-2017 или эквивалент.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется на участке поточно технологической линии в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемые при выполнении работ/ оказание услуг, и т.п. по физико-химическим показателям пенополиуретан ППУ-НО должен соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 2254—26-32972176-20117 или эквивалент.

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Ширина, мм | 1000 (с допуском отклонения +/-50мм) |
| - Толщина, мм | 5 (с допуском отклонения +/- 1 мм) |
| - Длина мм | 2000 (с допуском отклонения +/- 50) |
| 4.Внешний вид | Эластичная, преимущественно открытоячеистая пластмасса; на поверхностях которых допускаются неровности глубиной не более10 мм и шероховатости, образующиеся от формы. |
| - цвет | Неокрашенный от белого до желтого. |
| 5. Кажущая плотность, кг/м3 | 20-35 |
| 6.Напряжение сжатия при 50% деформации кПА | 2-5 |
| 7.Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% при (23 ± 2) °С за (72 ± 1) ч % | Не более 6,5 |
| 8.Разрушающее напряжение при растяжении кПа | Не менее 70 |
| 9.Относительное удлинение при разрыве | Не менее 100 |
| 10.Эластичность по отскоку % | Не менее 20 |
| 11.Огнеопасность: скорость горения мм/мин | Не более 100 |

5 Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1. Технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Таблице№ 1. Производство не ранее 2022 года.

6.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

7. Количество МТР/ объем работ/ объем услуг: общее количество-2000 кг

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнение работ/ оказан

обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.: поставка Товара осуществляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора до 31 декабря 2023 г.

9. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР /выполнение работ/ оказание услуг: АО «ЗПП», РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

10. Иное, при необходимости:

10.1. Требование к упаковке Товара:

10.1.1. Листы пенополиуретана ППУ-НО должны быть упакованы в кипы массой не более 15 кг.

10.1.2. Рулоны должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия». Допускается торцовые стороны рулона упаковочным материалам не закрывать.