Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Лента из прецизионного сплава марки 29НК-Т-О 0,125×25 ГОСТ 14080-78

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- для обеспечения основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется для изготовления металлических комплектующих в производстве металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

По физико-химическим показателям лента из прецизионного сплава должна соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 14080-78 «Лента из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия» для марки 29НК-Т-О 0,25×125, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| 1. Качество поверхности | Допускаются дефекты поверхности ленты в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 14080 |
| 2. Вид кромки | Обрезная |
| 3. Форма поставки | Лента |
| 4. Состояние ленты | Нагартованная |
| 5. Ширина, мм | 125+0/-0,5 |
| 6. Толщина ленты, мм | 0,25-0,020 |
| 7. Химический состав | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 10994 |
| 8. Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2) | 690 (70), не менее |
| 9. Относительное удлинение, % | 1-3 |
| 10. Микротвёрдость, кгс/мм2 | 200–230 |
| 11. Величина зерна, баллов | 7, не крупнее |
| 12. Шероховатость поверхности на базовой длине 0,25 мм, параметр Ra, мкм | 0,25, не более |
| 13. Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | 5, не более |
| 14. Серповидность на длине 1 м, мм | 3, не более |
| 15. ТКЛР в интервале 20-300°С, 10-6/К | 4,6-5,5 |

Общее количество Товара – 500 кг, ориентировочное количество партий – 5, ориентировочное количество Товара в партии – 100 кг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставленный Товар на русском языке.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- Вышеуказанная лента из прецизионных сплавов марки 29НК должна пройти по всему технологическому циклу изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем, в т.ч. вырубка металлических комплектующих, подготовка комплектующих к пайке, пайка твердым припоем, испытания не механическое воздействие и т.д. без снижения планового (стандартного) процента выхода годной продукции.

- Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка партии Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки партии Товара. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- срок действия договора до 30.06.2026

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Лента поставляется намотанными на шпули с внутренним диаметром 400-10 мм. При невозможности использования шпулей с внутренним диаметром 400-10 мм допускается использование шпулей с внутренним диаметром 250±10 мм. В рулоне должно быть не более двух отрезков, длина отрезка менее 15 м не допускается.

9.2. Защита ленты от коррозии производится промасливанием ленты индустриальным маслом И-20А, И-30А или И-40А по ГОСТ 20799-2022 «Масла индустриальные. Технические условия». Допускается также иной способ защиты ленты от коррозии.

9.3. Каждый рулон должен быть обернут водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 9569-2006 «Бумага парафинированная. Технические условия», а сверху – мешковиной и уложен на ребро в ящик типа I или II по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия». Допускается укладывать рулоны в пластмассовые ящики ТУ 2297-119-00008064-97. Упаковка должна быть без повреждений и нарушений целостности.

9.4. Вес ленты в одном рулоне не должен превышать 50 кг.

9.5. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык, второй ярлык должен быть приклеен на ящик с внешней стороны. На ярлыке должно быть указано: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение ленты; номер партии; масса рулона; дата изготовления; штамп службы технического контроля. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».