Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Лента из сплава 29НК.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: ремонт конвейера ПТЛ №1 цеха №22.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: используется для межоперационного транспортирования полуфабрикатов керамических карт в производстве металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР: по физико-химическим показателям лента из сплава 29НК должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента из сплава 29НК | Наименование показателей | Значение показателей |
|  |  | Форма поставки | Лента |
|  |  | Состояние материала | Нагартованная |
|  |  | Точность прокатки | Нормальная «Нт» по ГОСТ 14080 |
|  |  | Вид кромок | Обрезная «О» по ГОСТ 14080 |
|  |  | Группы норм температурного коэффициента линейного расширения | С нормальными пределами по ГОСТ 14080 (4,5-5,2 106 К-1 в интервале температур от плюс 20 до плюс 400 0С) |
|  |  | Температура точки перегиба не ниже, 0С | 420 |
|  |  | Уровень морозостойкости | До температуры минус 70 0С |
|  |  | Ширина, мм | 500-0,60 |
|  |  | Толщина, мм | 0,4-0,04 |
|  |  | Микротвердость (HV, по Виккерсу) | 210-250 |
|  |  | Временное сопротивление не более, Н/мм2 | 930 |
|  |  | Относительное удлинение, % | 5 |
|  |  | Шероховатость поверхности Ra, мкм | не более 1,25 на базовой длине 0,8 мм по ГОСТ 2789 |
|  |  | Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | 3, не более |
|  |  | Отклонение от прямолинейности кромок на длине 1 м, мм | 2, не более |
|  |  | - Усредненный химический состав, % содержание Ni содержание Co содержание C содержание Mn содержание Si содержание Fe | 29 17 0,02, не более 0,35, не более 0,15, не более ост. |
|  |  | Качество поверхности | Поверхность ровная, гладкая, чистая, без плён, рисок, пузырей, следов окалины. Лента должна быть защищена от коррозии. На кромках ленты не допускаются заусенцы свыше 0,04 мм, а также другие дефекты размером более 0,02 мм. Структура материала должна быть однородна по всей длине ленты. |

- Требования к Поставщику:

  - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на языке страны-производителя.

- Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок хранения Товара, при соблюдении условий хранения – не ограничен.

- Количество МТР:

  - Лента холоднокатаная нагартованная из сплава 29НК толщиной 0,4 мм – 350 кг

  - Допускается толеранс ±20%.

  - Поставка единоразовая.

- Предпочтительный срок поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки.

- Место поставки МТР: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

10.1.Требования к упаковке МТР:

    - Лента поставляется в 2 (двух) рулонах, намотанная на шпули с внутренним диаметром 400 мм. При невозможности использования шпули с внутренним диаметром 400 мм допускается использование шпулей с внутренним диаметром 140 мм, 240 мм. Ширина шпули должна быть равна ширине ленты.

    - Количество ленты в одном рулоне 175 кг.

    - Рулон должен состоять из цельной ленты. Сваривание ленты из частей не допускается.

    - Поставка производится в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

    - Упаковка должна быть без повреждений и нарушений целостности.

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем.

    - Приемка Товара осуществляется в соответствии п.4 ГОСТ 14080

    - Дата изготовления не ранее 2022 г.