Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Катоды электролитические никелевые

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для обеспечения основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются в качестве анодов гальванических ванн в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

По физико-химическим показателям катоды электролитические никелевые должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Форма поставки | Катодные листы |
| - Ширина, мм | 140-150 |
| - Длина, мм | 420,0 |
| - Толщина, мм | 10,0, не менее |
| - Массовая доля никеля (Ni), %, не менее | 99,99 |
| - Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0004 |
| - Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| - Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля углерода (C), %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля водорода (H2), %, не более | 0,00018 |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля азота (N2), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля кислорода (O2), %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля селена (Se), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,0003 |
| - Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля серы (S), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля бора (B), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля индия (In), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,00005 |
| - Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,00001 |
| - Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля теллура (Te), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля таллия (Tl), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,0001 |
| - Внешний вид | Должны быть однородными по цвету, не иметь посторонних включений, раковин. Расслоение листов не допускается. |

5. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 700 кг.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

7. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг РМЭ г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 26.

8. Иное, при необходимости

8.1. Требование к поставке Товара:

При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и на языке страны-производителя.

8.2 Требования к упаковке Товара:

- Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»

8.3.Гарантийный срок хранения Товара – не менее 6-и месяцев со дня изготовления. Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.