+3

Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

# 1.Наименование МТР, работ, услуг: кальций углекислый квалификации «ЧДА» ГОСТ 4530-76.

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления высокоглиноземистой керамики, применяемой в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам кальций углекислый должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 4530-76 «Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия» для марки «ЧДА» и нормам, указанным в таблице:

| Наименование показателей | «ЧДА» |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Порошок белого цвета |
| 2. Массовая доля углекислого кальция (CaCO3), %, не менее | 99,0 |
| 3. Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,010 |
| 4. Массовая доля растворимых щелочей и карбонатов (в виде OH), %, не более | 0,0030 |
| 5. Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,020 |
| 6. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
| 7. Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | Не нормируется |
| 8. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002 |
| 9. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 |
| 10. Массовая доля калия и натрия (K+Na), %, не более | 0,04 |
| 11. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,02 |
| 12. Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,0020 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6.Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 1-го года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7.Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- общее количество товара к поставке -9 000 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 750 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- срок действия договора до 31 марта 2024 года.

9 Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10.Иное:

10.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен поставляться в мешках весом нетто не более 25 кг.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

10.2. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).