Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Поставка фольги ПЗлО 80,0 0,05×15 ТУ 1868-385-05785324-2015 или эквивалент.

- Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: используется для изготовления припойной прокладки (твердый припой).

- Технические требования к МТР: по физико-химическим показателям фольга ПЗлО 80,0 0,05×15 должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 1868-385-05785324-2015 или эквивалент, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Фольга ПЗлО 80,0 0,05×15 |
| - Толщина, мм | 0,05±0,01 |
| - Ширина, мм | 15±4 |
| - Длина, мм | 150, не менее |
| - Форма поставки | Рулон |
| - Состояние поставки | Твердое (неотожженное) |
| - Химический состав, % масс. |  |
| Золото (Au) | 79,7-80,3 |
| Олово (Sn) | остальное |
| - Внешний вид | Поверхность фольги должна быть без расслоений, следов смазки и не иметь загрязнений. На поверхности не допускаются отдельные дефекты (вмятины, царапины, уколы), выводящие при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине. Кромки фольги должны быть ровными. |

- Требования к Поставщику: При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар, в котором указывается следующая информация: номер паспорта, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, наименование изделия, номер технических условий, размеры в мм, масса в граммах, химический состав в % масс., номер партии или плавки, дата выпуска, штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

- Гарантийный срок: Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

- Количество МТР: Общее количество фольги ПЗлО 80,0 0,05×15 – 55 г.

- Предпочтительный срок поставки МТР: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

- Место поставки МТР: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Требования к упаковке и маркировке МТР:

  - Фольгу заворачивают в папиросную бумагу, укладывают между жесткими прокладками, с внутренней стороны которых проложен поролон. Прокладки связывают, заворачивают в бумагу ГОСТ 8273 «Бумага оберточная» и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность фольги при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

  - Мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем.

  - На мешок крепят бирку с указанием стоимости посылки, наименования предприятия-потребителя, массы нетто, номера посылки, массы брутто, номера реестра, наименования предприятия-изготовителя.

- Иное, при необходимости:

  - Требование к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем