Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка ленты из сплава.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для межоперационного транспортирования полуфабрикатов керамических карт в производстве металлокерамических корпусов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество:

4.1 Технические требования к МТР: по физико-химическим показателям лента из сплава должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента из сплава | Наименование показателей | Значение показателей |
|  |  | Форма поставки | Лента |
|  |  | Состояние материала | Нагартованная |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |
|  |  | Марка стали | 12Х18Н9Т; 12Х18Н9; 0,8Х18Н9Т; 0,8Х18Н9; AISI 321; AISI 304 |
|  |  | Точность обработки (прокатки, изготовления) | Нормальная «Нт» по ГОСТ 4986-79 |
|  |  | Вид кромок | Обрезная «О» по ГОСТ 14080 |
|  |  | Группы норм температурного коэффициента линейного расширения | С нормальными пределами по ГОСТ 14080 (4,5-5,2 106 К-1 в интервале температур от плюс 20 до плюс 400 0С) |
|  |  | Температура точки перегиба не ниже, 0С | 420 |
|  |  | Уровень морозостойкости | До температуры минус 70 0С |
|  |  | Длина, мм, не менее | 100 000 |
|  |  | Ширина, мм | 500-0,60 |
|  |  | Толщина, мм | 0,4-0,04 |
|  |  | Микротвердость (HV, по Виккерсу) | 210-250 |
|  |  | Шероховатость поверхности Ra, мкм | не более 1,25 на базовой длине 0,8 мм по ГОСТ 2789 |
|  |  | Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | 3, не более |
|  |  | Отклонение от прямолинейности кромок на длине 1 м, мм | 2, не более |
|  |  | - Усредненный химический состав, % содержание С содержание Si содержание Mn содержание Ni содержание S содержание P содержание Cr содержание Fe | 0,08 1, не более 2, не более 9-11 0,03 0,045 18-20 ост. |
|  |  | Качество поверхности | Поверхность ровная, гладкая, чистая, без плён, рисок, пузырей, следов окалины. Лента должна быть защищена от коррозии. На кромках ленты не допускаются заусенцы свыше 0,04 мм, а также другие дефекты размером более 0,02 мм. Структура материала должна быть однородна по всей длине ленты. |

4.2. Общее количество Товара: 350 кг.

Допускается толеранс ±20%.

4.3. Лента поставляется в 2 (двух) рулонах, намотанная на шпули с внутренним диаметром 400 мм. При невозможности использования шпули с внутренним диаметром 400 мм допускается использование шпулей с внутренним диаметром 140 мм, 240 мм. Ширина шпули должна быть равна ширине ленты.

4.4. Количество ленты в одном рулоне 175 кг. Рулон должен состоять из цельной ленты. Сваривание ленты из частей не допускается. Поставка производится в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и нарушений целостности.

4.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии п.4 ГОСТ 4986-79.

4.6.  Поставка осуществляется одной партией единоразово.

5.  Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): при поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течении 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора поставки.

7. Гарантийный срок хранения Товара: при соблюдении условий хранения – не ограничен.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц, (залог, запрет, арест).

Товар должен быть изготовлен не ранее 2023 года.