Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка псевдосплава МД40-М ЯеО.021.105 ТУ или эквивалент

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

По физико-химическим показателям псевдосплав МД40-М должен соответствовать требованиям, приведенным в ЯеО.021.105 ТУ или эквивалент, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Псевдосплав МД40-М |
| - Внешний вид | Поверхность полос не должна иметь расслоений, пузырей-вздутий, пятен загрязнений, сквозных разрывов. Не допускаются раковины-вдавы, вмятины, риски, царапины, наколы-проколы, отпечатки, выводящие полосы за предельные отклонения по толщине. Браковочным признаком не являются темные точки на поверхности полос в количестве не более 3 шт. на участке длиной 100 мм, удаляемые зачисткой |
| - Кромка | Обрезная. На кромках не допускаются зазубрины и заусенцы величиной более предельного отклонения по толщине полос. |
| - Толщина, мм | 0,50-0,04 |
| - Ширина, мм | 100±1,0 |
| - Длина, мм | 1000, не менее |
| - Основные компоненты, % |  |
| Молибден | 62,1-64,1 |
| Медь | 35,9-37,9 |
| Сумма примесей | 0,5%, не более |
| - Относительная плотность, % | 97,5, не менее |
| - Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | 431 (44,0), не менее |
| - Относительное удлинение после разрыва, % | 1, не менее |
| - Удельное электросопротивление, Ом×м | 4×10-8, не более |
| - Серповидность на длине 200 мм, мм | 3,0, не более |
| - Неплоскостность | Полосы не должны иметь неплоскостности в виде коробоватости, общей и местной волнистости, не исчезающей при изгибе. |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

- Количество МТР / объем работ / объем услуг: общее количество поставляемого материала - 120 кг, поставка партиями ориетировочно по 30 кг, количество партий – 4.

Толеранс +/- 10%

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка осуществляется партиями в течение 45 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

- При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

- Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность полос в течение гарантийного срока хранения, в т.ч. при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

- Для прокладок между полосами должна использоваться водонепроницаемая бумага по ГОСТ 8828-89 «Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия».

- Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

- Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

- Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.