Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР: электронагреватель погружной кварцевый с клеммной коробкой.

2. Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: ремонт гальванической линии золочения и никелирования.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: нагрев электролита никелирования, электролита ударного золочения, электролита «Уотса».

4. Технические требования:

| Наименование товара | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронагреватель погружной кварцевый с клеммной коробкой. | - Нагреваемая среда: растворы электролитов в ваннах (никелирование, золочение) или деонизованная вода в ваннах. - Не допускается наличие металлических деталей, соприкасающихся с нагреваемой жидкостью. - Материал корпуса кожуха(колбы): стекло кварцевое повышенной прочности. 3.1 Содержание SiO2 ≥99,5 масс.%. 3.2 Плотность ≥1,9·103 кг/м3. 3.3 Рабочая температура - 900 °С. 3.4 Сопротивление тепловому удару – отличное. 3.5 Температурный коэффициент линейного расширения - 1х10-6 град-1. 3.6 Кислотостойкость - ≤0,1 мг/см2. - Материал корпуса клеммной коробки: полипропилен (РР). - Крепление электронагревателя: гайка М56х3 (материал: полипропилен(РР)). - Номинальное напряжение: 220В. - Номинальная мощность: 1000Вт. - Общая длина (высота) электронагревателя: 500 мм. - Электронагреватель погружной, минимальная глубина погружения в жидкость (рабочая длина): не менее 350 мм. - Наружный диаметр корпуса кожуха: 37 мм. - Наружный диаметр корпуса клеммной коробки: 70 мм. - Эксплуатация в вертикальном положении. - Срок службы не менее 5 лет. - Соответствие требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. - Герметичность швов и соединений. - Соответствие размеров нагревателя эскизу в приложении 1. | шт | 50 |

5. Требования к поставщику: нет.

6. Послепродажное обслуживание: срок гарантии не менее 1 года. Поставщик должен обеспечить запасными частями в течении срока гарантии.

7. Количество МТР: для ремонта линии золочения и никелирования № 2 требуется приобрести электронагревателей погружных кварцевых с клеммной коробкой в количестве 50 шт.

8. Предпочтительный срок поставки МТР: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора, с возможностью досрочной поставки.

9. Место поставки МТР. Поставка МТР осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное: при поставке Товара должны прилагаться: паспорт на изделие, декларации о соответствии на погружные электронагреватели.

Приложение 1

Эскиз