Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка электрокорунда белого ТУ 3988-012-00658716-2002 или эквивалент.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение вспомогательного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления огнеприпасов, используемых в дальнейшем в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

- по физико-химическим свойствам электрокорунд белый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Электрокорунд белый |  |
|  | Фракция минус 3 плюс 1 мм | Фракция минус 0,5 мм |
| - Химический состав, %: Fe2O3, не более SiO2, не более Na2O, не более Al2O3, не менее | 0,03 0,1 0,3 99,4 | 0,04 0,1 0,3 99,4 |
| - Зерновой состав: | При размере стороны ячейки в свету 3,15 мм, зерна данной фракции не должны задерживаться более 5% При размере стороны ячейки в свету 1 мм, зерна данной фракции не должны проходить более 10% | При размере стороны ячейки в свету 0,5 мм, зерна данной фракции не должны задерживаться более 10% |

- количество МТР / объем работ / объем услуг:

- Электрокорунд белый, фракция минус 3 плюс 1 мм – 3000 кг;

- Электрокорунд белый, фракция минус 0,5 мм – 3000 кг

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не предусмотрено.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к упаковке Товара:

- Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении

- Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности

- Маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». На потребительской таре в упакованном виде на каждом грузовом месте должна быть закреплена этикетка (ярлык) или наносят маркировку с указанием: наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака; наименования продукции; номера партии; массы нетто; даты выпуска; штампа ОТК; обозначения нормативной документации

9.2. Требования к Гарантийному сроку:

- Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен при соблюдении условий транспортирования и хранения, указанных в ТУ 3988-012-00658716-2002 «Электрокорунд белый. Крупки. Технические условия» и ГОСТ 27595-88 «Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

  - Требования к поставке Товара:

- При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

9.4. Требование к безопасности Товара:

- Поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).