Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Пруток ДКРНТ МД М0б АВ ГОСТ 10988-2016

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): по физико-химическим показателям пруток ДКРНТ МД М0б АВ должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 10988-2016 «Прутки из бескислородной меди для электровакуумной промышленности. Технические условия», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Пруток ДКРНТ МД М0б АВ |
| - Способ изготовления прутков | Холоднодеформированный (тянутый) |
| - Форма сечения прутков | Круглая |
| - Точность изготовления прутков | Нормальная |
| - Состояние | Твердое |
| - Особые условия | Для обработки на автоматах |
| - Поверхность прутков | Поверхность должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр, без трещин, расслоений, пузырей и раковин. Не допускаются дефекты, выводящие прутки при контрольной зачистке за предельные отклонения по диаметру. В прутках не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, неметаллических включений и пресс-утяжин |
| - Рез прутков | Прутки должны быть ровно обрезаны. Рез должен быть перпендикулярно к оси прутка. Косина реза прутков не должна превышать 2 мм. |
| - Диаметр, мм | 5,0-0,12 |
| Длина прутка, мм | 2500+15 |
| Отклонение от формы поперечного сечения (овальность) | Допускается в пределах допуска по диаметру |
| Кривизна прутков, мм | Прутки должны быть прямыми. Максимальная кривизна прутков на 1 м длины не должна превышать 1,25 мм. Общая кривизна прутка не должна превышать произведения значения допустимой кривизны на 1 м на общую длину прутка в метрах. |
| Стойкость к водородной хрупкости | Прутки должны быть стойкими к водородной хрупкости |
| Химический состав прутков | Прутки изготавливаются из меди марки М0б с массовой долей кремния не более 0,003% по ГОСТ 859. |

Общее количество Товара – 600 кг, ориентировочное количество партий – 6, ориентировочное количество Товара в партии – 100 кг.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не предусмотрено.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется Партиями в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к упаковке Товара:

- прутки связывают в пучки массой не более 80 кг каждый. Каждый пучок должен состоять не менее, чем из трех прутков и должен быть перевязан проволокой в два оборота диаметром не менее 1,2 мм по ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия» или стальной лентой размером не менее 0,3×30 мм по ГОСТ 3560-73 «Лента стальная упаковочная. Технические условия» не менее, чем в трех местах таким образом, чтобы исключалось взаимное перемещение прутков в пучке. Скрепление концов: проволокой – скруткой не менее пяти витков, лентой – в замок;

- к каждому пучку должен быть прикреплен металлический, картонный или фанерный ярлык с указанием: товарного знака или наименования предприятия-изготовителя; наименование страны-изготовителя; условного обозначения прутков; номера партии; штампа технического контроля или номер контроллера

- пучки прутков упаковывают в деревянные ящики типов I, II или III по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», выложенные внутри бумагой по ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия». Размеры ящиков по ГОСТ 21140-80 «Тара. Система размеров» или по технической документации.

- допускается применять другие виды упаковочных материалов, а также другие виды и способы упаковки, не уступающие по прочности перечисленным выше.

- - упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении от механических повреждений и воздействия влаги;

- упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности;

- На упаковку должна быть наклеена транспортная этикетка в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»

  - Требования к Гарантийному сроку: гарантийный срок хранения Товара не ограничен при соблюдении требований, указанных в ГОСТ 10988-2016 «Прутки из бескислородной меди для электровакуумной промышленности. Технические условия»

Требования к поставке Товара: при поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.