+3

Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Пенополиуретан листовой ППУ-75 по ТУ 2254-003-32972176-99 или эквивалент.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги

- обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется на участке поточно технологической линии в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

- по физико-химическим показателям пенополиуретан ППУ-75 должен соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 2254-003-32972176-99 или эквивалент.

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Ширина, мм | 1000 (с допуском отклонения +/-30мм) |
| - Толщина, мм | 5 (с допуском отклонения +/- 1 мм) |
| - Длина, мм | 2000 (с допуском отклонения +/- 50 мм) |
| 4. Внешний вид | Эластичная, преимущественно открытоячеистая пластмасса. Гладкие или профилированные листы прямоугольной формы, на боковых поверхностях которых допускаются неровности глубиной не более 10 мм и шероховатости, образующиеся от снятия формы. |
| - цвет | неокрашенный белый |
| 5. Кажущаяся плотность, кг/м3 | (от 20 до 40) +/- 2 |
| 6. Напряжение сжатия при сжатии на 40%, кПА | Не более 6,2+/- 1,6 |
| 7. Относительная остаточная деформация при сжатии за (72 ± 1) ч при (23 ± 2) °С, % | Не более 11,0 |
| 8. Разрушающее напряжение при растяжении, кПа | Не менее 70 |
| 9. Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 80 |
| 10. Эластичность по отскоку, % | Не менее 20 |
| 11. Огнеопасность: скорость горения, мм/мин | Не более 100 |

Общее количество-3000 кг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Листы пенополиуретана ППУ-75 должны быть упакованы в кипы массой не более 15 кг. Рулоны должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия». Допускается торцовые стороны рулона упаковочным материалам не закрывать. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», РМЭ,                г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

Товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года.

При доставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на языке страны-производителя.

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления.