Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Поставка припоя в виде проволоки круглого сечения диаметром 3 мм марки ПОС-40 (Прв Кр3,0 ПОС40) ГОСТ 21931-76.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства вспомогательными материалами.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение неразрывного соединения между элементами (крючком и направляющей) подвески из разных материалов методом пайки.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): по химическому составу и физико-механическим показателям припой в виде проволоки круглого сечения диаметром 3 мм марки ПОС-40 ГОСТ 21390-76 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Внешний вид: |  |
| Предельное отклонение, мм | 3 ± 0,15 |
| Качество поверхности | Не должна иметь посторонних включений, трещин и расслоений. Допускаются отдельные нераскрытые воздушные пузыри, не имеющие шлаковых включений. В изломе не должно быть инородных включений |
| - Химический состав (массовая доля, %): |  |
| Олово | 39-41 |
| Сурьма | 0,10 |
| Медь | 0,05 |
| Мышьяк | 0,02 |
| Железо | 0,02 |
| Никель | 0,02 |
| Сера | 0,02 |
| Цинк | 0,002 |
| Алюминий | 0,002 |
| - Физико-механические показатели: |  |
| температура плавления(°С) | солидус – 183 ликвидус – 238 |
| плотность (г/см3) | 9,3 |
| удельное электросопротивление (Ом· мм2/м) | 0,159 |
| теплопроводность(ккал/см·с·град) | 0,100 |
| временное сопротивление разрыву (кгс/мм2) | 3,8 |
| относительное удлинение (%) | 52 |
| ударная вязкость (кгс/см2) | 4,0 |
| твердость по Бринеллю (НВ) | 12,5 |

Общее количество Товара – 600 кг, ориентировочное количество партий – 6, ориентировочное количество Товара в партии – 100 кг.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не предусмотрено.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется Партиями в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к упаковке Товара:

- проволоку поставляют в мотках или намотанными на катушку;

- упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

- упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности;

- маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». На потребительской таре в упакованном виде на каждом грузовом месте должна быть закреплена этикетка (ярлык) или наносят маркировку с указанием: наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака; наименования продукции; номера партии; массы нетто; даты выпуска; штампа ОТК; обозначения нормативной документации.

  - Требования к Гарантийному сроку: гарантийный срок хранения Товара не ограничен.

  - Требования к поставке Товара: при поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.