Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка графита МПГ-7

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: графит МПГ-7 предназначен для изготовления специальной технологической оснастки для основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: выпускаемая оснастка из Графита МПГ-7 применяется в технологическом процессе пайки при изготовлении металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР:

| № п/п | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Требования к техническим характеристикам, ГОСТ, ТУ (максимальные или минимальные показатели, значения которых не могут изменяться) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графит МПГ- 7 | кг | 1400 | Размеры графитовых заготовок: в*ш*д - 100*220*220 мм. Плотность (не менее) - 1,7г/см³; Предел прочности на изгиб (не менее) – 34,3 Мпа; Предел прочности на сжатие (не менее) – 79,4 Мпа; Удельное электрическое сопротивление (не более) – 14 мкОм*м; Содержание золы (не более) - 0,02% Максимальный размер частиц-0,07мм; Должен иметь возможность применения в нагревательных и высокочастотных печах при температуре от 790 °С Заготовки по размерам 220 х 220 должны быть обработаны в угол 90о ± 3о Предельно допустимые отклонения размеров: 220+5 х 220+5 + 100+5мм. |

- Требования к МТР:

  - Поставляемый Графит МПГ-7 должен быть новым, произведенным не ранее 2021г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

  - Поставляемый Графит МПГ-7 должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании.

  - Поставляемый Графит МПГ-7 должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

- Количество МТР: Необходимое количество указано в разделе «Технические требования»

- Предпочтительный срок поставки МТР: поставка Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора

- Место поставки МТР:

  - Поставка Графита МПГ-7 осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Требования к упаковке:

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность Графита МПГ-7 при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Тара и упаковка входят в цену Товара.

- Требование к качеству и безопасности Товара

  - Сертификаты и разрешительная документация:

Качество поставляемого товара подтверждается сертификатами качества заводов изготовителей. Копии действующих сертификатов должны быть надлежащим образом заверены. Недопустима поставка неликвидов, некондиционного товара. Весь объем поставляемого товара не должен иметь трещин, сколов и загрязнений.

  - Поставляемый Графит МПГ-7 должен отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, утвержденными на данный вид Товара.