Приложение №1 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Ленты из прецизионного сплава марки 42Н-Т-О ГОСТ 14080-78

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1. По физико-химическим показателям лента из прецизионного сплава должна соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 14080-78 «Лента из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия» для марки 42Н-Т-О, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| 1. Качество поверхности | Допускаются дефекты поверхности ленты в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 14080 |
| 2. Вид кромки | Обрезная |
| 3. Форма поставки | Лента |
| 4. Состояние ленты | Нагартованная |
| 5. Ширина, мм | 100+0/-0,3 |
| 6. Толщина ленты, мм | 0,15-0,015 для ленты 42Н-Т-О-0,15 0,25-0,020 для ленты 42Н-Т-О-0,25 |
| 7. Химический состав | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 10994 |
| 8. Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2) | 667 (68), не менее |
| 9. Относительное удлинение, % | 1-3 |
| 10. Микротвёрдость, кгс/мм2 | 200–230 |
| 11. Величина зерна, баллов | 7, не крупнее |
| 12. Шероховатость поверхности на базовой длине 0,25 мм, параметр Ra, мкм | 0,25, не более |
| 13. Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | для ленты 42Н-Т-О-0,15 – 3, не более для ленты 42Н-Т-О-0,25 – 5, не более |
| 14. Серповидность на длине 1 м, мм | 3, не более |
| 15. ТКЛР в интервале 20-300°С, 10-6/К | 4,5-5,2 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- Вышеуказанные ленты из прецизионных сплавов марки 42Н должны пройти по всему технологическому циклу изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем, в т.ч. вырубка металлических комплектующих, подготовка комплектующих к пайке, пайка твердым припоем, испытания не механическое воздействие и т.д. без снижения планового (стандартного) процента выхода годной продукции.

- Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| Наименование товара | Единица измерения | Обшее количество |
| --- | --- | --- |
| Лента из прецизионного сплава марки 42Н-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,15 | кг | 500 |
| Лента из прецизионного сплава марки 42Н-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,25 |  | 200 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка Товара осуществляется в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- срок действия договора до 30 июня 2023 года

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

10. Иное, при необходимости:

  - . Лента всех толщин поставляются намотанными на шпули с внутренним диаметром 400 мм. При невозможности использования шпулей с внутренним диаметром 400 мм допускается использование шпулей с внутренним диаметром 130-140 мм, 240-260 мм для лент толщинами 0,15; 0,25 мм. В рулоне должно быть не более двух отрезков, длина отрезка менее 15 м не допускается.

  - . Защита ленты от коррозии производится промасливанием ленты индустриальным маслом И-20А, И-30А или И-40А по ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия». Допускается также иной способ защиты ленты от коррозии.

  - . Каждый рулон должен быть обернут водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 9569-2006 «Бумага парафинированная. Технические условия», а сверху – мешковиной и уложен на ребро в ящик типа I или II по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия». Допускается укладывать рулоны в пластмассовые ящики ТУ 2297-119-00008064-97 «Ящики полимерные многооборотные для транспортирования продукции мясной и молочной промышленности». Упаковка должна быть без повреждений и нарушений целостности.

  - . Вес ленты в одном рулоне не должен превышать 50 кг.

  - . К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык, второй ярлык должен быть приклеен на ящик с внешней стороны. На ярлыке должно быть указано: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение ленты; номер партии; масса рулона; дата изготовления; штамп службы технического контроля.