Приложение №1 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Ленты из прецизионного сплава марок 29НК-Т-О ГОСТ 14080-78 или аналог BYP14; 42Н-Т-О ГОСТ 14080-78 или аналог BYP27

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

используется для изготовления металлических комплектующих в производстве металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1. По физико-химическим показателям ленты из прецизионного сплава 29НК-Т-О или аналог BYP14 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |  |
|  | 29НК-Т-О | BYP14 |
| 1. Качество поверхности | Допускаются дефекты поверхности ленты в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 14080 | Поверхность ровная, гладкая, чистая, без плён, рисок, пузырей, следов окалины. Лета должна быть защищена от коррозии |
| 2. Вид кромки | Обрезная |  |
| 3. Форма поставки | Лента |  |
| 4. Состояние ленты | Нагартованная |  |
| 5. Ширина, мм | 125+0/-0,5 | 125-0,30 |
| 6. Толщина ленты, мм | 0,1-0,015 0,15-0,015 0,2-0,020 0,25-0,020 0,4-0,030 | 0,1-0,010 0,15-0,010 0,2-0,015 0,25-0,015 0,4-0,020 |
| 7. Химический состав | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 10994 | усредненный: содержание Ni – 28,5-29,5% содержание Co – 17,0-18,0 % содержание Mn – 0,40%, не более содержание Al – 0,20%, не более содержание С – 0,03%, не более содержание Cu – 0,20%, не более содержание Cr – 0,10%, не более содержание Si – 0,30%, не более содержание S – 0,015%, не более содержание P – 0,015%, не более содержание Fe – ост. |
| 8. Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2) | 690 (70), не менее | - |
| 9. Относительное удлинение, % | 1-3 | справочно |
| 10. Микротвёрдость, кгс/мм2 | 200–230 | 200-230 (HV, по Виккерсу) |
| 11. Величина зерна, баллов | 7, не крупнее | 7, не менее (LH (после отжига при температуре 830С в течение 30 минут)) |
| 12. Шероховатость поверхности на базовой длине 0,25 мм, параметр Ra, мкм | 0,25, не более | 0,15, не более |
| 13. Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | для 29НК-Т-О-0,1 – 3, не более для 29НК-Т-О-0,15 – 3, не более для 29НК-Т-О-0,2 – 3, не более для 29НК-Т-О-0,25 – 5, не более для 29НК-Т-О-0,4 – 5, не более | 2, не более |
| 14. Серповидность на длине 1 м, мм | 3, не более | 1, не более |
| 15. ТКЛР в интервале 20-300°С, 10-6/К | 4,6-5,5 | 4,6-5,2 |
| 16. Поставка ленты | На шпулях с внутренним диаметром 400 мм. При невозможности использования шпулей с внутренним диаметром 400 мм допускается использование шпулей с внутренним диаметром 140 мм, 240 мм для лент толщиной 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 мм и шпулей с внутренним диаметром 240 мм для лент толщиной 0,4 мм. В рулоне должно быть не более двух отрезков, длина отрезка менее 15 м не допускается. Вес ленты в одном рулоне не должен превышать 50 кг. | На шпулях с внутренним диаметром 400 мм. Рулон должен быть из цельной ленты. Вес ленты в одном рулоне 30-80 кг |
| 17. Упаковка | 1. Защита ленты от коррозии производится промасливанием ленты индустриальным маслом И-20А, И-30А или И-40А по ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия». Допускается также иной способ защиты ленты от коррозии 2. Каждый рулон должен быть обернут водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 9569-2006 «Бумага парафинированная. Технические условия», а сверху – мешковиной и уложен на ребро в ящик типа I или II по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия». Допускается укладывать рулоны в пластмассовые ящики ТУ 2297-119-00008064-97. Упаковка должна быть без повреждений и нарушений целостности 3. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык, второй ярлык должен быть приклеен на ящик с внешней стороны. На ярлыке должно быть указано: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение ленты; номер партии; масса рулона; дата изготовления; штамп службы технического контроля. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» | Лента должна быть упакована согласно правилам упаковки для поставки продукции на экспорт. Бухты ленты должны быть промаслены и упакованы бумажной лентой, обернуты вакуумплотным водонепроницаемым полиэтиленом, а затем должны быть уложены в деревянный ящик с поддоном. Допускается иной способ упаковки, обеспечивающий сохранность лент при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении |

4.2. По физико-химическим показателям ленты из прецизионного сплава 42Н-Т-О или аналог BYP27 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |  |
|  | 42Н-Т-О | BYP27 |
| 1. Качество поверхности | Допускаются дефекты поверхности ленты в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 14080 | Поверхность ровная, гладкая, чистая, без плён, рисок, пузырей, следов окалины. Лента должна быть защищена от коррозии |
| 2. Вид кромки | Обрезная |  |
| 3. Форма поставки | Лента |  |
| 4. Состояние ленты | Нагартованная |  |
| 5. Ширина, мм | 125+0/-0,5 | 125-0,30 |
| 6. Толщина ленты, мм | 0,15-0,015 0,25-0,020 | 0,15-0,010 0,25-0,015 |
| 7. Химический состав | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 10994 | усредненный: содержание Ni – 41% содержание Co – 0,10%, не более (цель – 0,05%) содержание Mn – 0,80%, не более содержание Al – 0,10%, не более содержание Cu – 0,10%, не более содержание Cr – 0,25%, не более содержание Si – 0,30%, не более содержание S – 0,015%, не более содержание P – 0,015%, не более содержание Fe – ост. |
| 8. Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2) | 667 (68), не менее | - |
| 9. Относительное удлинение, % | 1-3 | Справочно |
| 10. Микротвёрдость, кгс/мм2 | 200–230 | 190-220 для толщины 0,15 мм 190-230 для толщины 0,25 мм (HV, по Виккерсу) |
| 11. Величина зерна, баллов | 7, не крупнее | 7, не менее (после отжига при температуре 830С в течение 30 минут) |
| 12. Шероховатость поверхности на базовой длине 0,25 мм, параметр Ra, мкм | 0,25, не более | 0,20, не более |
| 13. Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | для ленты 42Н-Т-О-0,15 – 3, не более для ленты 42Н-Т-О-0,25 – 5, не более | 2, не более |
| 14. Серповидность на длине 1 м, мм | 3, не более | 1, не более |
| 15. ТКЛР в интервале 20-300°С, 10-6/К | 4,5-5,2 | 4,0-4,7 |
| 16. Поставка ленты | На шпулях с внутренним диаметром 400 мм. При невозможности использования шпулей с внутренним диаметром 400 мм допускается использование шпулей с внутренним диаметром 140 мм, 240 мм. В рулоне должно быть не более двух отрезков, длина отрезка менее 15 м не допускается. Вес ленты в одном рулоне не должен превышать 50 кг. | На шпулях с внутренним диаметром 400 мм. Рулон должен быть из цельной ленты. Вес ленты в одном рулоне 30-80 кг |
| 17. Упаковка | 1. Защита ленты от коррозии производится промасливанием ленты индустриальным маслом И-20А, И-30А или И-40А по ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия». Допускается также иной способ защиты ленты от коррозии 2. Каждый рулон должен быть обернут водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 9569-2006 «Бумага парафинированная. Технические условия», а сверху – мешковиной и уложен на ребро в ящик типа I или II по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия». Допускается укладывать рулоны в пластмассовые ящики ТУ 2297-119-00008064-97. Упаковка должна быть без повреждений и нарушений целостности 3. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык, второй ярлык должен быть приклеен на ящик с внешней стороны. На ярлыке должно быть указано: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение ленты; номер партии; масса рулона; дата изготовления; штамп службы технического контроля. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» | Лента должна быть упакована согласно правилам упаковки для поставки продукции на экспорт. Бухты ленты должны быть промаслены и упакованы бумажной лентой, обернуты вакуумплотным водонепроницаемым полиэтиленом, а затем должны быть уложены в деревянный ящик с поддоном. Допускается иной способ упаковки, обеспечивающий сохранность лент при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении |

При необходимости Заказчик вправе запросить поставку пробной партии продукции для производственного опробования в объеме не более 50 кг (1 бухта), при положительном результате Заказчик оформляет заявку на поставку партии Товара.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- Вышеуказанные ленты из прецизионных сплавов марок 29НК, 42Н и их аналоги должны пройти по всему технологическому циклу изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем, в т.ч. вырубка металлических комплектующих, подготовка комплектующих к пайке, пайка твердым припоем, испытания не механическое воздействие и т.д. без снижения планового (стандартного) процента выхода годной продукции.

- Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| Наименование товара | Ед. изм. | Обшее количество | Ориентировочное кол-во партий | Вес каждой партии | Толеранс на количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лента из прецизионного сплава: -марки 42Н-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,15 | кг | 12000 | 4 | 3000 | ±10% |
| - или аналог BYP27 толщина 0,15 |  |  | 2 | 6000 |  |
| Лента из прецизионного сплава: -марки 42Н-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,25 |  | 1200 | 4 | 300 | ±10% |
| - или аналог BYP27 толщина 0,25 |  |  | 1 | 1200 |  |
| Лента из прецизионного сплава: - марки 29НК-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,1 |  | 1200 | 4 | 300 | ±10% |
| - или аналог BYP14 толщина 0,1 |  |  | 1 | 1200 |  |
| Лента из прецизионного сплава: - марки 29НК-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,15 |  | 200 | 1 | 200 | ±20%, не более |
| - или аналог BYP14 толщина 0,15 |  |  |  |  |  |
| Лента из прецизионного сплава: - марки 29НК-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,2 |  | 200 | 1 | 200 | ±20%, не более |
| - или аналог BYP14 толщина 0,2 |  |  |  |  |  |
| Лента из прецизионного сплава: - марки 29НК-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,25 |  | 400 | 4 | 100 | ±20%, не более |
| - или аналог BYP14 толщина 0,25 |  |  | 1 | 400 |  |
| Лента из прецизионного сплава: - марки 29НК-Т-О ГОСТ 14080-78 толщина 0,4 |  | 10000 | 4 | 2500 | ±10% |
| - или аналог BYP14 толщина 0,4 |  |  | 2 | 5000 |  |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка партии Товара осуществляется в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки партии Товара. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- срок действия договора до 31 декабря 2023 года

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26