Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: закупка ленты 29НК-Т-О-1,0×125 ГОСТ 14080-78

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: изготовление металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР: по физико-химическим показателям лента 29НК-Т-О-1,0×125 должна соответствовать требованиям ГОСТ 14080-78 «Лента из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия» и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Лента 29НК-Т-О-1,0×125 |
| Качество поверхности ленты | Ровная, гладкая, чистая, без плен, пузырей, следов окалины. Допускаемые дефекты: мелкие плены, забоины, отпечатки, рябизна, если максимальная глубина залегания не превышает половины предельного отклонения по толщине для нормальной точности прокатки. Допускается зачистка дефектов ленты, при этом глубина зачистки не должна выводить ленту за пределы минимальной толщины. На кромках обрезной ленты не допускаются заусенцы, превышающие предельные отклонения по толщине, а также другие дефекты размерами более половины предельных отклонений по ширине ленты. |
| Состояние материала | Нагартованная |
| Точность прокатки | Повышенная |
| Вид кромки | Обрезная |
| Толщина, мм | 1,0-0,060 |
| Ширина, мм | 125-0,6 |
| Химический состав сплава | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 10994 |
| Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | 690 (70) |
| Микротвёрдость, кгс/мм2 | 200–230 |
| Величина зерна, баллов, не крупнее | 7 |
| Шероховатость поверхности на базовой длине 0,25 мм, параметр Ra, мкм, не более | 0,25 |
| Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм, не более | 5 |
| Серповидность на длине 1 м, мм, не более | 3 |
| ТКЛР в интервале 20-300°С, 10-6/К | 4,6-5,5 |

- Требования к поставщику:

  - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар.

- Гарантийный срок:

  - Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

- Количество МТР:

  - Лента 29НК-Т-О-1,0×125 ГОСТ 14080-78 – 50,0 кг.

- Предпочтительный срок поставки МТР: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на Товар.

- Место поставки МТР: Поставка Товара осуществляется до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

- Требования к упаковке МТР:

  - Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность ленты в течение гарантийного срока хранения, в т.ч. при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

  - На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- Иное, при необходимости:

  - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

  - Дата изготовления не ранее 2022 г.