Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка готового 30% водного раствора КОН, особо чистого.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Техническое обслуживание установок по производству водорода (замена электролита).

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Электролит при производстве газообразного водорода.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

4.1.Характеристики поставляемого товара:

Готовый водный 30 %раствор КОН, особо чистый Минимальные требования к качеству: Внешний вид- Бесцветный прозрачный раствор Массовая доля калий гидроксида (КОН), %, не менее 30 Массовая доля железа (Fe), %, не более- 3.10-5 Массовая доля алюминия (Al), %, не более- 1.10-5 Массовая доля кальция (Ca), %, не более- 1.10-4 Массовая доля никеля (Ni), %, не более- 5.10-5 Массовая доля бора (B), %, не более-1.10-5 Массовая доля меди (Cu), %, не более -1.10-5 Массовая доля магния (Mg), %, не более- 1.10-5 Массовая доля марганца (Mn), %, не более- 5.10-6 Массовая доля мышьяка (As), %, не более- 1.10-5 Массовая доля олова (Sn), %, не более- 5.10-6 Массовая доля ртути (Hg), %, не более- 5.10-5 Массовая доля серебра (Ag), %, не более- 5.10-6 Массовая доля калия углекислого (K2CO3), %, не более- 0,5 Массовая доля кремниевой кислоты (H2SiO3), %, не более- 1.10-4 Массовая доля свинца (Pb), %, не более- 5.10-6 Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более- 1.10-5 Массовая доля фосфора (P), %, не более- 5.10-6 Массовая доля сульфатов (SO4-2), %, не более- 5.10-4 Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более- 1.10-4 Гидроксид калия микрофильтрован

4.2. При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

4.3. Товар должен быть расфасован в тару, отвечающую требованиям ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка». Тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

4.4. Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

4.5. На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) –

Поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: - 1200 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: - 2кв.2022г.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

10. Иное, при необходимости

Поставка Товара предпочтительна в п/э канистрах объемом не более 30 л (40 кг), (допускается поставка в еврокубах).

Товар должен быть произведен не ранее 2021г.

Гарантийный срок хранения Товара – не менее 12-ти месяцев со дня изготовления.