Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

Наименование МТР, работ, услуг: поставка концентрата цирконового марки «КЦП-63» ТУ У 14-10-015-98 (или эквивалент)

Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления высокоглиноземистой керамики, применяемой в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

По физико-химическим свойствам концентрат цирконовый должен соответствовать требованиям, приведенным в ТУ У 14-10-015-98 «Концентрат цирконовый» для марки «КЦП-63», и требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «КЦП-63» |
| - Массовая доля суммы оксидов циркония и гафния, %, не менее | 65 |
| - Массовая доля оксидов железа (Fe2O3), %, не более | 0,09 |
| - Массовая доля диоксида титана (TiO2), %, не более | 0,3 |
| - Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), %, не более | 1,8 |
| - Влага, %, не более | 0,5 |
| - Массовая доля остатка на сетке № 0315 по ГОСТ 6613, %, не более |  |
| - Массовая доля остатка на сетке № 0063 по ГОСТ 6613, %, не более | 3 |
| - Массовая доля остатка на сетке № 0045 по ГОСТ 6613, %, не более |  |
| - Эффективная удельная активность естественных радионуклидов (Aэф.), кБк/кг, не более | 4,0 |

- Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1т.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар является новым, ранее не использованным (не бывшем в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

  - Требования к поставке Товара:

    - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

  - Сроки и условия поставки Товара:

    - Товар поставляется в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 1000км. от города Йошкар-Ола.

  - Требования к маркировке и упаковке Товара:

    - Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

    - Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

    - На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека.

  - Гарантийный срок хранения Товара: не ограничен

  - Требования к безопасности продукции:

4.6.1.Поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).