Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка ленты ДПРНТ НД М1 ГОСТ 1173-2006.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: изготовление металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР: по физико-химическим свойствам лента ДПРНТ НД М1 должна соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 1173-2006 «Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия», и нормам, приведённым в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Внешний вид | Поверхность ленты должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности допускаются цвета побежалости, местные потемнения, следы технологической смазки, а также местные дефекты, не выводящие ленту при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине. Лента должна быть ровно обрезана и не должна иметь значительных заусенцев по ГОСТ 15467. Мятая и рваная кромка не допускается. Допускается небольшая волнистость, исчезающая при контрольном изгибе. |
| - Способ изготовления | Холоднокатаная (Д) |
| - Форма сечения | Прямоугольная (ПР) |
| - Точность изготовления | Нормальная по толщине и ширине (Н) |
| - Состояние | Твердое (Т) |
| - Длина | Немерная (НД) |
| - Марка меди | М1 ГОСТ 859 |
| - Толщина | 0,20-0,03 0,30-0,04 |
| - Ширина | 300-0,8 |
| - Серповидность на 1 м длины, мм, не более | 3 |
| - Прогиб для ленты шириной 300 мм, мм, не более | 3 |
| - Временное сопротивление, МПа (кгс/мм2), не менее: для толщины 0,2 для толщины 0,3 | – 290 (30) |
| - Микротвердость, HV | 90-110 |

- Гарантийный срок:

  - Гарантийный срок хранения Товара – при соблюдении условий хранения по ГОСТ 1173-2006 «Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия», свойства ленты при хранении не изменяются.

- Количество МТР:

  - Лента ДПРНТ 0,2×300 НД М1 ГОСТ 1173-2006 – 300,0 кг.

  - Лента ДПРНТ 0,3×300 НД М1 ГОСТ 1173-2006 – 5,0 кг.

  - Поставка осуществляется единовременно.

- Предпочтительный срок поставки МТР: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

- Место поставки МТР: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

- Требования к упаковке МТР:

  - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар.

  - Лента должна быть свернута в рулон с внутренним диаметром не менее 10 мм. В одном рулоне не должно быть более трех отрезков. Намотка ленты должна исключить изменение формы рулона под действием силы тяжести.

  - Масса рулона должна быть не более 60 кг.

  - Лента должна быть защищена от коррозии.

  - Рулоны ленты должны быть обернуты бумагой, упакованы в деревянные ящики и переложены картоном. Допускается применение других видов упаковки и упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность ленты в течение гарантийного срока хранения, в т.ч. при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

  - К рулону должен быть прикреплен ярлык с указанием товарного знака или наименования предприятия-изготовителя; наименование страны-изготовителя; условного обозначения ленты; номера партии; штампа технического контроля.

- Иное, при необходимости:

  - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

  - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар.

  - Дата изготовления не ранее 2021 г.