Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг:

Никель (II) сернокислый 7-водный квалификации «ХЧ» ГОСТ 4465-74

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

По физико-химическим свойствам никель (II) сернокислый 7-водный должен соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 4465-74 «Реактивы. Никель (II) сернокислый 7-водный. Технические условия» для квалификации «ХЧ», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ХЧ» |
| 1. Внешний вид | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета, растворимые в воде, выветривающиеся на воздухе |
| 2. Массовая доля никеля (II) сернокислого 7-водного (NiSO4*7H2O), %, не менее | 98,0 |
| 3. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
| 4. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 |
| 5. Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 |
| 6. Массовая доля суммы калия, натрия, кальция и магния (K+Na+Ca+Mg), %, не более | 0,01 |
| 7. Массовая доля калия (K), %, не более | 0,0005 |
| 8. Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,002 |
| 9. Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,005 |
| 10. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,002 |
| 11. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| 12. Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,001 |
| 13. Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,002 |
| 14. Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,001 |
| 15. Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,001 |
| 16. Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,001 |
| 17. pH раствора препарата с массовой долей 5% | 4-6 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 3-х лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1500 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется партиями в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика по возникновению потребности. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика. Поставка Товара осуществляется партиями ориентировочно по 750 кг в месяц, в мешках п/э по 25 кг.

- срок действия договора до 31 июля 2022 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное, при необходимости:

- тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

-поставляемый Товар классифицируется как чрезвычайно опасный материал (1-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

II. Наименование МТР, работ, услуг:

1. Натрий фосфорноватистокислый 1-водный квалификации «ЧДА» ГОСТ 200-76

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Требования к качеству материала:

По физико-химическим свойствам натрий фосфорноватистокислый 1-водный должен соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 200-76 «Реактивы. Натрий фосфорноватистокислый 1-водный. Технические условия» для квалификации «ЧДА», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| - Внешний вид | Бесцветные кристаллический порошок |
| - Массовая доля 1-водного фосфорноватистокислого натрия (NaH2PO2∙H2O), % | 100-103 |
| - Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,005 |
| - Массовая доля фосфитов в пересчете на Na2PO3∙5H2O, %, не более | 0,4 |
| - Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,004 |
| - Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
| - Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,02 |
| - Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00010 |
| - pH раствора препарата с массовой долей 5% | 5,5-8,5 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 1 года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 700 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется партиями в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика по возникновению потребности. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика. Поставка Товара осуществляется партиями ориентировочно по 350 кг в месяц, в мешках п/э по 25 кг.

- срок действия договора до 31 июля 2022 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

10. Иное, при необходимости:

- тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

-поставляемый Товар классифицируется как чрезвычайно опасный материал (1-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

- поставляемый Товар классифицируется как высокоопасный материал (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).