Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Фоторезист марки ФП-383 ТУ 2378-005-29135749-2007 (или эквивалент).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется на участке фотолитографии в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам фоторезист марки ФП-383 ТУ 2378-005-29135749-2007 (или эквивалент) должен соответствовать требованиям, нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета, без осадка |
| 2. Внешний вид плёнки | Прозрачная, блестящая, без разрывов |
| 3. Минимальная ширина воспроизводимого элемента, мкм | 1±0,1 |
| 4. Кинематическая вязкость при 20±0,5 ℃, сСт | 6,0-6,5 |
| 5. Толщина плёнки фоторезиста, мкм | 1,0-1,2 |
| 6. Устойчивость плёнки фоторезиста к проявителю, мин, не менее | 15,0 |
| 7. Относительная скорость фильтрации фоторезиста, отн. ед., не более | 2,0 |
| 8. Массовая доля воды, %, не более | 0,6 |
| 9. Массовая доля сухого остатка, %, в пределах | 19,0-22,0 |
| 10. Массовая доля НХД-групп в пересчёте на сухой остаток, %, в пределах | 11,5-15,0 |
| 11. Адгезия плёнки фоторезиста к поверхности окисла кремния | Отсутствие отслаивания элементов шириной 2 мкм |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 12-и месяцев со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

144 кг. Ориентировочное количество партий – 12.

8. Иное:

8.1. Требования к упаковке Товара:

-Товар (Фоторезист ФП-З83) должен быть расфасован в стеклянные темные бутылки объёмом 1литр.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

-при транспортировке Товара допускается кратковременная в течение не более 7 суток перевозка при температуре от 0ºC до +30ºC.

-товар поставляется в таре Поставщика в стеклянных бутылках коричневого цвета объемом 1 литр со светозащитными свойствами с навинчивающимися крышками и прокладками из полимерных материалов без обертывания в светонепроницаемую бумагу. Каждая бутылка Товара упаковывается в 2 полиэтиленовых мешка для химической продукции по ГОСТ 17811-78 «Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия» с укупоркой горловины каждого мешка полимерным хомутом. Далее Товар помещают в ящики из гофрированного картона для химической продукции по ГОСТ 13841-95 «Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия» с обязательным уплотнением полимерной пеной в виде гнезд, исключающих возможность перемещения внутри ящика. Транспортировка Товара в ящиках без уплотнения пеной не допускается.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». В соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». указываются манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги», «Беречь от излучения», «Верх».

9. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

10. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

-поставка Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения предварительной заявки на партию Товара.

-срок действия договора до 31 июля 2024 года.

11. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26