Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Катоды электролитические никелевые

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: Приобретаются данные МТР для обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: Приобретаемые МТР используются в качестве анодов гальванических ванн в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР: По физико-химическим показателям катоды электролитические никелевые должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Форма поставки | Катодные листы |
| - Ширина, мм | 140-150 |
| - Длина, мм | 420,0 |
| - Толщина, мм | 10,0, не менее |
| - Массовая доля никеля (Ni), %, не менее | 99,99 |
| - Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0004 |
| - Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
| - Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля углерода (C), %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля водорода (H2), %, не более | 0,00018 |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля азота (N2), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля кислорода (O2), %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля селена (Se), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,0003 |
| - Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля серы (S), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля бора (B), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля индия (In), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,00005 |
| - Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,00001 |
| - Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля теллура (Te), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля таллия (Tl), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,0001 |
| - Внешний вид | Должны быть однородными по цвету, не иметь посторонних включений, раковин. Расслоение листов не допускается. |

5.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- Гарантийный срок хранения Товара – 6 месяцев с момента изготовления;

- Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- 1000 кг, ориентировочное количество партий-2 по 500 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка партии Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки партии Товара. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- срок действия Договора до 31 декабря 2023 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости:

10.1. Требование к поставке Товара:

- При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и на языке страны-производителя.

10.2. Требования к упаковке Товара:

- Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».