Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Катоды электролитические никелевые и/или аноды ГПРПХ 10×150×420 МД марки НПА1 ГОСТ 2132-2015

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для обеспечения основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются в качестве анодов гальванических ванн в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

По физико-химическим показателям:

- катоды электролитические никелевые должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ниже;

- аноды ГПРПХ 10×150×420 МД марки НПА1 должны соответствовать требованиям ГОСТ 2132-2015 «Аноды никелевые. Технические условия» и нормам, указанным в таблице ниже.

| Характеристики поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |  |
|  | Катоды электролитические никелевые | Аноды ГПРПХ 10×150×420 МД НПА1 |
| - Форма поставки | Катодные листы | Анодные листы |
| - Ширина, мм | 140-150 | 140-150±0,5 |
| - Длина, мм | 420,0 | 420,0±10 |
| - Толщина, мм | 10,0, не менее | 10,0±0,3 |
| - Способ изготовления | - | Горячекатаный |
| - Форма сечения | - | Прямоугольная |
| - Точность изготовления | - | Повышенная |
| - Длина | - | Мерная |
| - Марка никеля | - | НПА1 |
| - Массовая доля никеля (Ni), %, не менее | 99,99 | - |
| - Массовая доля никеля + кобальта (Ni+Со), %, не менее | - | 99,7 |
| - Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0004 | - |
| - Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 | - |
| - Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля углерода (C), %, не более | 0,002 | 0,02 |
| - Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,0002 | - |
| - Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0001 | 0,1 |
| - Массовая доля водорода (H2), %, не более | 0,00018 | - |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,1 |
| - Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля азота (N2), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля кислорода (O2), %, не более | 0,001 | - |
| - Массовая доля селена (Se), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,0003 | 0,03 |
| - Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля серы (S), %, не более | 0,0002 | 0,005 |
| - Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,00002 | - |
| - Массовая доля бора (B), %, не более | 0,0002 | - |
| - Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,0002 | - |
| - Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 0,00002 | - |
| - Массовая доля индия (In), %, не более | 0,00002 | - |
| - Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,00005 | 0,1 |
| - Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,00001 | 0,1 |
| - Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 0,00002 | - |
| - Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,0001 | - |
| - Массовая доля теллура (Te), %, не более | 0,00002 | - |
| - Массовая доля таллия (Tl), %, не более | 0,00002 | - |
| - Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,0001 | - |
| - Внешний вид | Катоды (аноды) должны быть ровными, однородными по цвету. Поверхность катодов (анодов) должна быть без загрязнений, затрудняющих осмотр, а также без сквозных отверстий. На поверхности не допускаются плены, пузыри, раковины, трещины, шлаковые включения, расслоения, выступы от переполнения калибров. Катоды (аноды) должны быть ровно обрезаны, заусенцы не допускаются. |  |

Общее количество Товара – 2000 кг, ориентировочное количество партий – 2, ориентировочное количество Товара в партии – 1000 кг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-для анодов ГПРПХ 10×150×420 МД НПА1 не ограничен при соблюдении условий хранения в соответствии с ГОСТ 2132-2015;

-для катодов электролитических никелевых не менее 6-и месяцев со дня изготовления, Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка партии Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки партии Товара. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- срок действия договора до 31 декабря 2024 года

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Требование к поставке Товара:

При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

9.2. Требования к упаковке Товара:

- тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».