Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка ниобиевых полос НбПл-1 1,2×25×1000 ТУ 48-4-317-74 или эквивалент.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются в качестве электродов в процессе пайки металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ/оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

  - По физико-химическим показателям ниобиевые полосы НбПл-1 1,2×25×1000 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Ниобиевые полосы НбПл-1 |
| Толщина, мм | 1,2±0,10 |
| Ширина, мм | 25±0,1 |
| Длина, мм | 1000±10 |
| Форма поставки | Полосы |
| Состояние поставки | Нагартованное |
| Внешний вид | Поверхность полос должна быть ровной, без плен, пузырей, трещин, рисок, раковин, задиров, расслоений, закатов и других дефектов, видимых невооруженным глазом. На поверхности полос допускаются местные дефекты: вмятины, царапины, отпечатки от валков, мелкие забоины, если они не выводят полосы при контрольной зачистке за пределы допускаемых отклонений по толщине. Полосы должны быть ровно обрезаны и не иметь надрывов или заусенцев по кромкам. |
| Отклонение от плоскостности на длине 1 м, мм | 5, не более |
| Серповидность на длине 1 м, мм | 3, не более |
| Химический состав,%: |  |
| Ниобий (Nb) | Осн. |
| Вольфрам + молибден (W+Mo), не более | 0,01 |
| Азот (N), не более | 0,01 |
| Кислород (O), не более | 0,01 |
| Водород (H), не более | 0,001 |
| Углерод (C), не более | 0,01 |
| Кремний (Si), не более | 0,005 |
| Тантал (Ta), не более | 0,1 |
| Железо (Fe), не более | 0,005 |
| Титан (Ti), не более | 0,005 |

  - Количество Товара: 20 кг.

  - Поставка Товара осуществляется единовременно одной поставкой.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалификационного персонала, необходимой техники и т.п.): Отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок хранения Товара – не ограничено.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

- Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

    - Дата изготовления не ранее 2024 г.

  - Требования к поставке Товара:

    - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар, в котором указывается следующая информация: номер паспорта, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, наименование продукции и ее марка, размеры полос, состояние поставки, результаты анализов, номер партии, масса партии (нетто), дата выпуска, номер технических условий, штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

  - Требования к маркировке и упаковке Товара:

    - Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

    - Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

    - Полосы перекладываются бумагой и собираются в пачки. Пачки полос заворачивают в бумагу ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия» и перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия». На пачку наклеивают этикетку, в которой указывают: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, размеры полос, состояние поставки, номер партии, массу пачки (нетто), дату выпуска, штамп ОТК. Упакованные полосы укладываются в дощатые или фанерные ящики.