Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка металлотканой сетки из нержавеющей стали 1.4301 марки VA 100-30 ТВС

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления сетчатых трафаретов, которые в дальнейшем используются в процессе нанесения пасты сослоения на необожженные керамические карты при производстве металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

  - По техническим характеристикам металлотканая сетка из нержавеющей стали 1.4301 марки VA 100-30 ТВС должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Металлотканая сетка из нержавеющей стали 1.4301 марки VA 100-30 ТВС |
| - Внешний вид | Переплетение проволок должно быть правильным. Пропуск проволок не допускается. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест, групповых обрывов, включений посторонних предметов и кусочков проволоки, грязевых и коррозионных пятен. Сетка должна иметь полотняное 1/1 плетение. |
| - Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0,071 |
| - Предельное отклонение размера стороны ячейки в свету от номинального согласно DIN ISO 9044, мм | ±0,0056 |
| - Номинальный диаметр проволоки и предельное отклонение от номинального, мм | 0,030±0,0015 |
| - Количество ячеек на дюйм | 250 |
| - Открытое пространство Ao, % | 49 |
| - Толщина сетки, мм | 0,060±0,003 |
| - Теоретическое максимальное натяжение, Н/см | 36 |
| - Материал сетки | Нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| - Ширина сетки, м | 1,22 |
| - Длина рулона, м | 30 |

  - Количество Товара: 10 рулонов.

  - Поставка Товара осуществляется одной партией единоразово.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалификационного персонала, необходимой техники и т.п.): Отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки.

- Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем;

    - Дата изготовления не ранее 2024 г.

  - Требования к поставке Товара:

    - При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на языке страны-производителя;

  - Требования к маркировке и упаковке Товара:

    - Сетка должна поставляться в рулоне, свернутом на картонную шпулю, упакованную в водонепроницаемую бумагу, а затем в воздушно-пузырчатую пленку. По бокам шпули сетка должна быть зафиксирована картонными держателями. Сетка должна быть уложена в жестко фиксированный картонный ящик. Допускается другой способ упаковки, обеспечивающий сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

    - Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, герметичной, без повреждений и нарушений целостности, исключающей попадания влаги.