Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

I. Наименование МТР, работ, услуг: Никель (II) хлорид 6-водный квалификации «ХЧ»        ГОСТ 4038-79

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки).

-по физико-химическим свойствам никель (II) хлорид 6-водный должен соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 4038-79 «Реактивы. Никель (II) хлорид 6-водный. Технические условия» для квалификации «ХЧ», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ХЧ» |
| 1. Внешний вид | Светло-зеленые гигроскопичные кристаллы, слегка выветривающиеся на сухом воздухе |
| 2. Массовая доля 6-водного хлорида никеля (II) (NiCl2*6H2O), %, не менее | 98,5 |
| 3. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 |
| 4. Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,005 |
| 5. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| 6. Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,01 |
| 7. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| 8. Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,0005 |
| 9. Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0005 |
| 10. Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0005 |
| 11. Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,001 |
| 12. Массовая доля натрия, калия, кальция и магния (Na+K+Ca+Mg), %, не более | 0,04 |
| 13. pH раствора препарата с массовой долей 5% | 4-6 |

-количество МТР/объем работ/объем услуг: 3600 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 300 кг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 3-х лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

-cрок действия договора до 31 марта 2025 года.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика          АО «ЗПП», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Товара:

-товар поставляется в п/э мешках по 25 кг

-тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

9.2. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как чрезвычайно опасный материал (1-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).