Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка пленки поливинилхлоридной

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

– обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

– используется для изготовления счетной тары в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

- по физико-химическим показателям:

4.1.  Плёнка поливинилхлоридная должна соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 25250-2023 «Пленка поливинилхлоридная для изготовления упаковки пищевой продукции, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Технические условия» для марки П-74ЭМ, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | П-74ЭМ |
| - Ширина, мм | 350 ± 1,5 |
| - Толщина, мм | 0,4 ± 0,040 |
| - Внешний вид | Плёнка должна быть гладкой, без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями |
| - Цвет | Белая (по согласованию с Заказчиком) |
| - Прочность при растяжении, МПа, не менее | 39,2 |
| - Стойкость плёнки к удару свободно падающим грузом, количество разрушившихся образцов, шт., не более | Не определяют |
| - Усадка при прогреве, %, не более | 5 |
| - Водопоглощение, %, не более | Не определяют |
| - Температура хрупкости, °C, не выше | Не определяют |
| - Запах и привкус водной вытяжки, баллы, не более | 1 |
| - Массовая доля винилхлорида, млн.-1, не более | 1 |

Пленка поливинилхлоридная марки П-74ЭМ ГОСТ 25250-2023 – 20000 кг. Ориентировочно 4 (четыре) партии по 5000 кг.

4.2.  Плёнка поливинилхлоридная должна соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 25250-2023 «Пленка поливинилхлоридная для изготовления упаковки пищевой продукции, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Технические условия» для марки ЭП-73С, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | ЭП-73С |
| - Ширина, мм | 350 ± 1,5 |
| - Толщина, мм | 0,3 ± 0,040 |
| - Внешний вид | Плёнка должна быть гладкой, без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями |
| - Цвет | Белая (по согласованию с Заказчиком) |
| - Включения, черные точки | До 1 мм не нормируются От 1 до 2 мм – 3 шт. на 1 кв.м., не более От 2 до 5 мм – 1 шт. на 1 кв.м., не более Более 5 мм не допускаются |
| - Зерна поливинилхлорида, полностью или частично не разрушенные, «рыбьи глаза», воздушные пузырьки | До 1 мм не нормируются От 1 до 2 мм – 5 шт. на 1 кв.м., не более От 2 до 5 мм – 1 шт. на 1 кв.м., не более Более 5 мм не допускаются |
| - Прочность при растяжении, МПа, не менее | 37,3 |
| - Стойкость плёнки к удару свободно падающим грузом, количество разрушившихся образцов, шт., не более | Не определяют |
| - Усадка при прогреве, %, не более | 5 |
| - Водопоглощение, %, не более | 0,8 |
| - Температура хрупкости, °C, не выше | -30 |
| - Запах и привкус водной вытяжки, баллы, не более | 1 |
| - Массовая доля винилхлорида, млн.-1, не более | 1 |

Пленка поливинилхлоридная марки ЭП-73С ГОСТ 25250-2023 – 10000 кг. Ориентировочно 4 (четыре) партии по 2500 кг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- гарантийный срок хранения Товара – не менее 1-го года со дня изготовления;

- товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется партиями в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения предварительной Заявки Заказчика на партию Товара. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Требование к поставке Товара:

9.1.1. При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

9.2. Требования к упаковке Товара:

9.2.1. Пленка должна быть намотана в рулоны на картонно-бумажные или пластиковые втулки (гильзы, шпули) внутренним диаметром 76 мм или 152 мм.

9.2.2.  Допускается наличие в рулоне одной склейки, длина отрезков пленки не менее 10 м. Места обрывов пленки склеивают встык липкой лентой по действующей нормативной документации контрастного цвета по всей ширине полотна пленки с выступом не менее 2 мм с обоих краев рулона.

9.2.3. Сматывание пленки в рулон должно быть плотным и равномерным по всей ширине рулона, смещение по торцевой поверхности рулона наружу и внутрь должно быть не более допуска на ширину полотна пленки. Допускается помять 3-5 слоев пленки в начале намотки шпули.

9.2.4. Масса нетто рулона и диаметр рулона пленки – по согласованию с Заказчиком.

9.2.5. Рулоны пленки перед упаковыванием должны быть закреплены липкой лентой. Каждый рулон пленки обертывают полимерной пленкой или помещают в полиэтиленовый пакет. Упаковочный материал должен полностью закрывать торец рулона, концы упаковочного материала по торцу рулона перевязываются в нескольких местах любым связочным материалом или заправляется внутрь втулки. Допускается упаковывать каждый рулон в пленку полимерную термоусадочную. Все упаковочные материалы должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

9.2.6. Упакованные рулоны пленки устанавливаются на поддон по ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия» ли поддон, изготовленный по чертежу предприятия-изготовителя, и обтягиваются пленкой упаковочной «Стретч» по действующей нормативной документации. На поддон, между ярусами рулонов пленки и сверху на рулоны, укладывается слой картона по действующей нормативной документации. Сверху на рулоны укладывается крышка, и поддон с крышкой стягивается лентой полиэтилентерефталатной упаковочной или другой полимерной пленкой по действующей нормативной документации.

9.2.7. По согласованию с Заказчиком допускается использование других видов упаковки и упаковочных материалов, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и обеспечивающих сохранность и качество Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.2.8. Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

9.2.9. Способы нанесения маркировки, крепления ярлыка и краска для маркировки в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно».

  - Требования к безопасности продукции:

9.3.1. Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.