Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка сетки из нержавеющей стали марок MS-400/19 и MS-400/23

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для изготовления сетчатых трафаретов, которые в дальнейшем используются в процессе нанесения металлизационной пасты на необожженные керамические карты в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг:

4.1. Cетка из нержавеющей стали марки MS-400/19 по своим характеристикам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | MS-400/19 |
| 1. Внешний вид | Переплетение проволок должно быть правильным. Пропуск проволок не допускается. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест, групповых обрывов, включений посторонних предметов и кусочков проволоки, грязевых и коррозионных пятен. Сетка должна иметь полотняное 1/1 плетение. |
| 2. Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0,045 |
| 3. Предельное отклонение размера стороны ячейки в свету от номинального, мм | ±0,0045 |
| 4. Номинальный диаметр проволоки, мм | 0,019 |
| 5. Предельное отклонение от номинального размера диаметра проволоки, мм | ±0,001 |
| 6. Количество ячеек на дюйм | 400 |
| 7. Размер открытого пространства, % | 49 |
| 8. Толщина профиля сетки, мкм | 42±2 (NORMAL) |
| 9. Теоретич.max натяжение, Н/см, не более | 35 |
| 10. Материал сетки | Нержавеющая сталь |
| 11. Ширина сетки, м | 1,02 |
| 12. Длина рулона, м | 30 |

4.2 Cетка из нержавеющей стали марки MS-400/23 по своим характеристикам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | MS-400/23 |
| - Внешний вид | Переплетение проволок должно быть правильным. Пропуск проволок не допускается. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест, групповых обрывов, включений посторонних предметов и кусочков проволоки, грязевых и коррозионных пятен. Сетка должна иметь полотняное 1/1 плетение. |
| - Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0,041 |
| - Предельное отклонение размера стороны ячейки в свету от номинального, мм | ±0,0041 |
| - Номинальный диаметр проволоки, мм | 0,023 |
| - Предельное отклонение от номинального размера диаметра проволоки, мм | ±0,001 |
| - Количество ячеек на дюйм | 400 |
| - Размер открытого пространства, % | 41 |
| - Толщина профиля сетки, мкм | 55±2 (NORMAL) |
| - Теоретич.max натяжение, Н/см, не более | 40 |
| - Материал сетки | Нержавеющая сталь |
| - Ширина сетки, м | 1,02 |
| - Длина рулона, м | 30 |

Количество МТР/объем работ/объем услуг:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сетка из нержавеющей стали марки MS-400/19 | рул. | 10 |
| Сетка из нержавеющей стали марки MS-400/23 | рул. | 10 |

Поставка Товара осуществляется партиями по 2 рулона каждой марки сетки. Ориентировочное количество партий Товара – 5.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара.

-Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

-Приемка Товара проводится по количеству, качеству, комплектности и упаковке.

-При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Сетка должна поставляться в рулоне, свернутом на картонную спрессованную шпулю, упакованную в водонепроницаемую бумагу, а затем в воздушно-пузырчатую пленку. По бокам шпули сетка должна быть зафиксирована картонными держателями. Сетка должна быть уложена в жестко фиксированный картонный и/или деревянный ящик. Допускается другой способ упаковки, обеспечивающий сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.3.  Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности.