Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Фоторезист марки ФП-383 ТУ 2378-005-29135749-2007 или эквивалент

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется на участке фотолитографии в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам фоторезист марки ФП-383 должен соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 2378-005-29135749-2007 «Фоторезист позитивный ФП-383. Технические условия», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета, без осадка |
| 2. Внешний вид плёнки | Прозрачная, блестящая, без разрывов |
| 3. Минимальная ширина воспроизводимого элемента, мкм | 1,0±0,1 |
| 4. Кинематическая вязкость при 20±0,5 ℃, сСт | 6,0-6,5 |
| 5. Толщина плёнки фоторезиста, мкм | 1,0-1,2 |
| 6. Устойчивость плёнки фоторезиста к проявителю, мин, не менее | 15,0 |
| 7. Относительная скорость фильтрации фоторезиста, отн. ед., не более | 2,0 |
| 8. Массовая доля воды, %, не более | 0,6 |
| 9. Массовая доля сухого остатка, %, в пределах | 19,0-22,0 |
| 10. Массовая доля НХД-групп в пересчёте на сухой остаток, %, в пределах | 11,5-15,0 |
| 11. Адгезия плёнки фоторезиста к поверхности окисла кремния | Отсутствие отслаивания элементов шириной 2 мкм |

Количество МТР/объем работ/ объем услуг: 84 кг. Ориентировочное количество партий -12 по 7 кг.

5.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 12-и месяцев со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

-поставка партии Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения предварительной заявки на партию Товара.

8.Место (указывается регион/если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР/выполненных работ/ оказания услуг:

-доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

9. Иное:

9.1. Требования к упаковке Товара:

- товар поставляется в таре Поставщика в стеклянных бутылках коричневого цвета БВ-1-1000 (объемом 1 литр) со светозащитными свойствами с навинчивающимися крышками и прокладками из полимерных материалов, изготовленными по ГОСТ 34037-2016 «Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Технические условия» без обертывания в светонепроницаемую бумагу. Каждая бутылка с Товаром упаковывается в 2 полиэтиленовых мешка для химической продукции по ГОСТ 17811-78 «Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия» с укупоркой горловины каждого мешка полимерным хомутом. Далее Товар помещают в ящики из гофрированного картона для химической продукции по ГОСТ 13841-95 «Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия» с обязательным уплотнением полимерной пеной в виде гнезд, исключающих возможность перемещения внутри ящика. Транспортировка Товара в ящиках без уплотнения пеной не допускается. Картонные ящики с Товаром склеивают бумажными или полиэтиленовыми лентами с липким слоем согласно ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

9.1.2.Тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.1.3.Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

9.1.4.На каждую бутылку должна быть наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, масса нетто, номер партии, дата изготовления, штамп отдела технического контроля, условное обозначение НД, гарантийный срок хранения. На отдельной этикетке должен быть указан знак опасности в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

9.1.5.Транспортная тара маркируется в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» с дополнительными надписями: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, количество упакованных в транспортную тару мест и массу нетто каждого места, масса брутто, номер партии, дата изготовления. Также в соответствие с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» должны быть указаны манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги», «Беречь от излучения», «Верх» и в соответствие с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» – знак опасности и классификационный шифр 3212.

9.2. Требования к поставке Товара:

9.2.1. При поставке Товара должны прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя;

-паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», Рекомендациями ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)» на русском языке, для товаров иностранного производства – паспорт безопасности Material Safety Data Sheet (MSDS) на языке страны-производителя с переводом на русский язык.

9.2.2. При транспортировке Товара допускается кратковременная в течение не более 7 суток перевозка при температуре от 0ºC до +30ºC

9.3. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).